Полиуретол 20s (УФ)

Полиуретановая

матовая грунт-эмаль «3 в 1» по ржавчине

с эффектом «микро-титан»

•	не требует предварительного грунтования

•	стойкость к воздействию нефтепродуктов

•	стойкость к растворам кислот и щелочей

•	высокая стойкость к УФ-излучению

•	стойкость к морской и пресной воде

•	высокая атмосферостойкость

•	повышенная износостойкость

•	непревзойденная прочность

•	морозостойкость

•	формула "3 в 1"

•	матовая

Полиуретол 20s (УФ) - антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль повышенной прочности, предназначенная для защиты поверхностей черных и цветных металлов.

Благодаря особой формуле пигментов и наполнителей в растворе акриловой гидроксилсодержащей смолы, и функциональных добавок, материал образует прочное, химически стойкое полимерное матовое покрытие устойчивое к УФ-излучению, механическим воздействиям, а также резким перепадам температур. Полиуретол 20s (УФ) обладает превосходными качествами защиты и может использоваться в условиях холодного и морского климата. Современная формула «3 в 1» позволяет наносить защитное покрытие «прямо на ржавчину» без предварительного грунтования, существенно сокращая время на проведение окрасочных работ. Состав грунт-эмали Полиуретол 20s (УФ) гарантирует непревзойдённую адгезию к поверхностям чёрных и цветных металлов, а образуемое им финишное покрытие отличается превосходной устойчивостью к воздействию нефтепродуктов (бензина, масел и пр.).

Антикоррозионное покрытие на основе грунт-эмали Полиуретол 20s (УФ) (при условии соблюдения технологии нанесения в 2 слоя), сохраняет свои защитно-декоративные качества в условиях умеренного и холодного климата на срок до 20 лет, а в условиях тропического и морского климата на срок не менее 10 лет.

Защитное антикоррозионное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали Полиуретол 20s (УФ), совместно c:

•	системой холодного цинкования металла Цинконол-2SH;

•	цинконаполненным грунтом Цинконол;

•	двухкомпонентным полиуретановым грунтом Фосфогрунт-2PU;

•	полиуретановым барьерным антикоррозионным грунтом Фосфогрунт-1PU;

•	c эпоксидным антикоррозионным грунтом с фосфатом цинка Фосфогрунт-2EP.

образует антикоррозионную систему, способную, при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить свои защитно-декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 20 лет, а в условиях тропического и морского климата - 15 лет.

Усиленное антикоррозионное защитное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали Полиуретол 20s (УФ), совместно c блокатором коррозии для черных и цветных металлов Фосфогрунт-2EP, позволяет при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить защитно-декоративные качества в условиях агрессивных промышленных сред и холодного климата в течение 25 лет, а в условиях тропического и морского климата – 15 лет.

Назначение

Двухкомпонентное полиуретановое покрытие Полиуретол 20s (УФ) предназначено для длительной и надежной противокоррозионной защиты:

•	строительных металлоконструкций,

•	окраски строительной и сельскохозяйственной техники,

•	железнодорожного и городского транспорта,

•	опор линий электропередачи, вышек сотовой связи,

•	нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ,

•	мостов, гидротехнических сооружений, приборов, и оборудования.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 34667.4. до степени не ниже Sa2½ или St3. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2; - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010) |  |
| Перед применением компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. При необходимости вязкость состава снижать до рабочей добавлением Р-универсала, ксилола, сольвента, бутилацетата. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5℃ |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Обезжиривание поверхности | ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 1 час. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 120-250 г/м². |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Полиуретол на грунтовку Эпогрунт с увеличением общей толщины покрытия. При суммарной толщине покрытия не менее 200 мкм срок эксплуатации в промышленной атмосфере более 15 лет. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-014-01524656-2017 |
| --- | --- |
| Основа материала | Гидроксилсодержащая акриловая смола и алифатический изоцианат |
| Цвет покрытия, RAL | 7040. Изготовление грунт-эмали в других цветах доступно под заказ от 200 кг. |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 90℃ |
| Показатели. Компонент А (полуфабрикат) | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 50-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), % | 67-72 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,30-1,38 |
| Компонент Б (отвердитель) | Норма |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ к.Б | 1,02±0,05 |
| Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б) |  |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 50-100 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 6 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее | 2 |
| Показатели отвержденного покрытия |  |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Полуматовая гладкая поверхность |
| Цвет покрытия, RAL | 7040. Изготовление грунт-эмали в других цветах доступно под заказ от 200 кг. |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 100 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 200 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 2 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,5 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 11-35 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию водного раствора гипохлорита при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 98% серной кислоты при (20±2)℃, ч, не менее | 1 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!